# 室外道路设计说明

# 1  工程概况

本次设计为合肥百大肥西农产品物流园项目-室外道路工程（以下简称本项目）。目项目位于位于合肥市肥西县。

本专业主要设计内容包括：室外道路（场地）平面及竖向、路基、路面、停车位等。

# 2  设计依据、规范及技术标准

## 2.1  设计依据和规范

### 2.1.1  设计依据

（1）地块总图；

（2）1:1000地形图；

（3）周边市政道路设计资料；

（4）设计任务书；

（5）建设方相关要求；

（6）地块地勘资料；

（7）现场踏勘。

### 2.1.2  采用的设计与施工规范、规程和工程验收规范

（1）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

（2）《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

（3）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）；

（4）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

（5）《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

（6）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（7）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

（8）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

（9）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（10）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）；

（11）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；

（12）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

（13）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

（14）《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022/2009）

（15）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

（16）其他有关的国家规范、标准、规程等。

## 2.2  技术标准与设计技术指标

### 2.2.1  技术标准

道路等级：厂区内部道路

设计速度：10km/h

路面类型：水泥路面

交通等级：重交通

# 3  建设条件

参考《合肥百大肥西农产品物流园项目岩土工程勘察报告（详勘）》

# 4  平面设计

本次设计的室外道路平面主要依据本项目总体规划。具体设计内容详见“室外场地平面及竖向”。

# 5  竖向设计

道路纵坡变坡处应采用竖曲线平顺过渡。具体竖向见“道路平面及竖向设计图”。

道路竖向以道路专业图纸为准，施工前需全面复核与现状市政道路、景观铺装、绿化等的衔接。道路最低点处必需布置雨水口（见排水专业图纸，雨水口位置可结合道路纵坡适当调整），确保路面建好后雨天无积水。

# 6  横断面设计

本次设计厂区内的道断面可分为7种，道路标准宽度分别为10m、10m=3+4+3、14m=10+4、15m=10+5、17m=12+5、18m=10+8、26m=16+10、40m=17+12+11。道路断面布置结合道路周边情况确定。

道路均采用双向路拱横坡。当路边为绿化时，路侧石外露高度为15cm；当路边为停车铺装或水泥砼场地时，侧石外露高度为2cm；当路外侧布置有排水沟时，路侧石做平。

# 7  路基设计

## 7.1  基本要求

（1）路基必须做到密实、均匀、稳定。路槽底面土基在不利季节应达到干燥或中湿状态，过湿状态的路基必须进行处理。

（2）路基施工时应做好排水工作，施工面表层不应有积水。

（3）路基必须分层填筑碾压。每层最大压实厚度不宜超过20cm（当压实机械可保证压实度并经现场试验、检测合格后可适当加大压实厚度），路床顶面最后一层压实厚度为20cm。遇特殊情况不能满足设计要求时，最小压实厚度不得小于10cm。。

（4）含水量应控制在压实最佳含水量±2%之内。

（5）不得使用淤泥、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。液限大于50、塑性指数大于26的土以及含水量超过规定的土，不得直接作为路基填料。粒径超过10cm的土块应打碎。

（6）路基应采用符合规范《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）要求的填料分层铺筑，均匀压实，压实采用重型压实标准，路基填料强度和压实度应符合下表要求。

（7）管、涵顶面填土处理必须大于50cm方能上压路机。管道沟槽、检查井、雨水口周围的回填土应在对称的两侧或四周同时均匀分层回填压（夯）实。填土材料宜采用砂砾等透水性材料或石灰。

路基填料强度及压实度指标表

| 项目分类 | 路面底面 以下深度（m） | 填料最小强度（CBR）（%） | 压实度 （%） | 填料最大粒径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 0～0.3 | 8 | 95 | ＜100 |
|  | 0.3～0.8 | 5 | 95 | ＜100 |
| 零填及挖方路基 | 0～0.3 | 8 | 95 | ＜100 |
|  | 0.3～0.8 | 5 | 95 | ＜100 |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | 4 | 93 | ＜150 |
| 下路堤 | 1.5以下 | 3 | 92 | ＜150 |

注：表列压实度系按《公路土工试验规程》（JTJ051）中重型击实试验求得的最大干密度的压实度。

## 7.2  一般路基处理

根据地勘报告，场地①层杂填土厚度0.5-4.2m，且该层地质条件较差，本次修建路面前道路范围内必需清除路基表层杂填土，清表厚度以实际为准，应确保表层杂填土全部清除干净且清表土严禁用于路基填筑。。

（1）本次设计一般路基处理方案如下：

①对于表层杂填土全部清除；

②清表后，车行道部分路基处理措施如下：

a.清表后的地面距路床顶小于60cm的超挖至60cm，然后采用6%石灰土换填至路床顶。

b.清表后的地面距路床顶大于60cm的，采用满足4%石灰土分层回填碾压夯实至路床顶下60cm处，再采用60cm厚6%石灰土换填至路床顶。（详见设计图）。

（2）根据地期报告，场地现状存在沟塘区域，此区域路基需将淤泥等软弱地基全部挖除至硬质原状土（深度以实际发生为准）,再采用50cm厚片石/块石+20cm级配碎石回换压实，碎石顶以上采用8%石灰土分层回填至路床底60cm处。回填过程中需及时排除积水，严禁水中作业。

（3）地块土方施工时，若对室外道路路基区域进行回填土，回填前应将不良土质清理干净并严格按照路基压实标准进行回填，避免后期返工处理。

（4）新老路基结合处，应按要求做好搭接处理。

# 8  路面结构设计

本次设计结构主要包括水泥混凝土路面（场地）结构。

## 8.1  水泥混凝土路面（场地）结构

第一层：24cm厚C40水泥混凝土面层

第二层：18cm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量6%）

第三层：18cm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量6%）

第四层：20cm厚低剂量水泥稳定碎石底基层（水泥含量3%）

土基：压实度≥94%，土基回弹模量≥35Mpa

结构层总厚度为80cm。

## 8.2  机动车停车位结构

第一层：20cm厚C30水泥砼基层

第二层：18cm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量6%）

第三层：20cm厚级配碎石底基层

土基：压实度≥94%，土基回弹模量≥35Mpa

结构层总厚度为58cm。

# 9  材料性能要求

## 9.1  水泥及水泥混凝土

水泥混凝土路面采用C40水泥砼，设计强度以龄期28d的弯拉强度为标准，标准抗压强度为40Mpa，标准弯拉强度为5.0Mpa。集料公称粒径不应大于31.5mm,砂的细度模数不宜小于2.5，水泥含量不得少于300kg/m3。

### 9.1.1  混凝土强度要求

水泥混凝土的设计强度以龄期28d的弯拉强度及抗压强度为标准，各标号混凝土强度要求如下：

混凝土强度指标

| 水泥混凝土标号 | 28d强度指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 弯拉强度（Mpa） | 抗压强度（Mpa） |
| C40 | ≥5.0 | ≥40 |
| C30 | ≥4.0 | ≥30 |
| C20 | ≥3.0 | ≥20 |

### 9.1.2  水泥

应采用道路用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度不低于42.5级，并实行市场准入；水泥的抗折及抗压强度、安定性和凝结时间必须经检验合格；其各项指标应满足《道路硅酸盐水泥》（GB 13693-2005）的相应要求方可使用。

### 9.1.3  粗集料

粗集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、砾石、破碎砾石。粗集料级别应采用Ⅰ级，粗集料公称粒径不超过31.5mm，颗粒级配应良好，不得使用不分级的统料，以保证形成骨架密实结构，严格按照规范要求控制含泥量和有害杂质含量，集料的母材抗压强度不小于80MPa，其压碎值不大于12%，针片状含量控制在5%以内，具体技术要求见下表。

粗集料技术指标

| 项 目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 石料强度等级 | Ⅰ级 |
| 碎石压碎指标（%） | ＜12 |
| 坚固性（按质量损失计%） | ＜5 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%） | ＜5 |
| 含泥量（按质量计%） | ＜0.5 |
| 泥块含量（按质量计%） | ＜0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3质量计%） | ＜0.5 |
| 抗压强度 | 火成岩≥100MPa；变质岩≥80MPa；水成岩≥60MPa |
| 吸水率 | ≤1% |
| 空隙率 | ＜47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应小于0.1%。 |

粗集料宜采用人工级配，其级配范围应满足下表中的要求。

水泥混凝土粗集料推荐级配范围

| 级配类型 | 方筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 |
|  | 累计筛余（质量百分比）（%） |  |  |  |  |  |  |
| 粗集料 | 95-100 | 90-100 | 75-90 | 60-75 | 40-60 | 20-35 | 0-5 |

### 9.1.4  细集料

宜采用质地坚硬、细度模数在2.5 以上、符合级配规定的洁净粗河砂、中河砂，以保证混凝土拌和的和易性。砂的技术要求应符合下表要求。

细集料技术指标

| 项目 |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒级配 | 筛孔尺寸（mm） |  | 粒径 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累积筛余（%） | 粗砂 | 90～100 | 80～95 | 71～85 | 35～65 | 5～35 | 0～10 |
|  |  | 中砂 | 90～100 | 70～92 | 41～70 | 10～50 | 0～25 | 0～10 |
|  |  | 细砂 | 90～100 | 55～85 | 16～40 | 10～25 | 0～15 | 0～10 |
| 强度等级 |  |  | Ⅲ级 |  |  |  |  |  |
| 泥中杂物含量(冲洗法)(%) |  |  | ＜3 |  |  |  |  |  |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3）（%） |  |  | ＜0.5 |  |  |  |  |  |
| 氯化物（氯离子质量计%） |  |  | ＜0.06 |  |  |  |  |  |
| 有机物含量（比色法） |  |  | 合格 |  |  |  |  |  |
| 其它杂物 |  |  | 不得混有死灰、煤渣、草根等杂物 |  |  |  |  |  |

使用机制砂时，除应满足上表规定外，还应检验砂磨光值，其值宜大35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。

### 9.1.5  水

水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。使用饮用水及不含油类等杂质的清中性水，pH值为6～8。

### 9.1.6  外加剂

外加剂宜使用无氯盐类的防冻剂、引气剂、减水剂等。外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定，并应有合格证。使用外加剂应经掺配试验，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

### 9.1.7  路用钢筋

（1）钢筋的品种、规格、成分，应符合国家现行标准和设计规定，应具有生产厂的牌号、炉号，检验报告和合格证，并经复试(含见证取样)合格。

（2）钢筋不得有锈蚀、裂纹、断伤和刻痕等缺陷。

（3）钢筋应按类型、直径、钢号、批号等分别堆放，并应避免油污、锈蚀。

### 9.1.8  路面接缝

当水泥混凝土用作面层或基层时，应按规范设置横纵伸缩缝。具体施工时根据路面宽度，但应满足下面要求。当局部无法按标准板块划分时，可根据实际情况调整，但单个板块面积不宜超过25m2，板块长宽比不宜超过1.35。对于畸形板块需采取12m@200mm双向钢筋网进行补强处理。

（1）横缝

横缝包括胀缝、横向缩缝、横向施工缝。胀缝宽为20mm，缝内应设置填缝板和可滑动的传力杆。每日施工结束或因临时原因中断施工时，必须设置横向施工缝，其位置宜选在缩缝或胀缝处。设在缩缝处的施工缝，应采用加传力杆的平缝形式；设在胀缝处的施工缝，其构造应与胀缝相同。横向缩缝应采用假缝形式。邻近胀缝或自由端部的3条横缝，应采用设传力杆假缝形式。其他情况可采用不设传力杆假缝形式。传力杆为30mm光圆钢筋，钢筋间距30cm，长度为40cm，具体布置见设计图纸。传力杆、滑动套材质、规格应符合规定。可采用镀锌铁皮管、硬塑料管等制作滑动套。

（2）纵缝

纵向施工缝采用平缝形式，上部应锯切槽口，深度为5cm，宽度为0.5cm，槽内应灌塞填缝料。

纵缝拉杆采用Φ14螺纹钢筋,钢筋间距70cm，长度80cm，拉杆设在板厚中央,并对拉杆中部10cm范围内进行防锈处理,施工布设时拉杆间距应按横向接缝的实际位置予以调整,最外侧拉杆距离横向接缝的距离不得小于10cm。

（3）填缝料

填缝料用沥青橡胶类材料（加热施工式，加入耐老化剂）进行填缝。填缝板选用能适应混凝土膨胀收缩、施工时不变形、复原率高和耐久性好的材料，应经防腐处理。本次设计用塑料泡沫板类材料做填缝板。其各自的技术要求如下：

加热施工式填缝料技术要求

| 针入度（0.01mm） | 弹性复原率(%) | 流动度(mm) | （-10℃）拉伸量(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| <90 | ≥60 | <2 | ≥15 |

填缝板技术要求

| 试验项目 | 压缩应力（MPa） | 复原率% | 挤出量（mm） | 弯曲荷载（N） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料泡沫板类 | 0.2~0.6 | ≥90 | <5.0 | 0~50 |

①填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固，不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌，低温时不脆裂、负温拉伸量大，抗嵌入能力强，耐老化龟裂，耐久性好等性能。

②路面灌缝应在缝槽干燥的状态下及时进行，如缝内有砂石等杂物，应采取洗缝、压缩空气吹缝等措施彻底清除。当采用聚氨酯作灌缝材料时，背衬条安装完成经检验合格后方可灌缝，同时建议灌缝深度不得小于30mm。

③灌缝后应进行交通管制，常温式填缝料宜为低温24h、高温12h，加热式填缝料宜为低温2h、高温6h。

（4）畸形板块补强设计

对于畸形板块，在混凝土面层中布设双层双向钢筋网对其进行补强。钢筋网应设置在距顶面及底面各8cm处。钢筋直径宜为14mm焊接钢筋网，钢筋网规格采用A14，其技术指标要求参见《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》（JGJ 114-2014），网片钢筋到板块边缘距为10cm。

### 9.1.9  水泥混凝土的施工要求

（1）修筑水泥混凝土面层所用的混合料，一般规定其坍落度为0～30mm，工作度约30s。在施工时，应力求混凝土强度满足设计要求。面层混凝土的28d抗弯拉强度达到5.0MPa，28d抗压强度达到40MPa。混凝土混合料中的粗集料(>5mm)宜选用岩浆岩或未风化的沉积岩碎石。面层混凝土一般使用普通硅酸盐水泥，本路段宜采用标号为52.5的水泥。拌制和养生混凝土用的水以饮用水为宜。对工业废水、污水、海水、沼泽水、酸性水(pH<4)和硫酸盐含量较多(按SO2计超过2.7mg/cm3)的水，均不能采用。

（2）在摊铺混凝土前，应先安装两侧模板。施工模板应采用足够刚度的槽钢、轨模或钢制边侧模板，不应使用木模板、塑料模板等其他易变形的模板。钢模板的高度为面板设计厚度，模板长宜为3～5m。需要设拉杆时，模板应设拉杆插入孔。每米模板应设置1处支撑固定装置。模板垂直度用垫木楔方法调整。模板安装：支模前在基层上应进行模板安装及摊铺位置的测量放样，每20米应设中心桩；每100米应布设临时水准点；核对广场标高、面板分块、胀缝和构造物位置。测量放样的质量要求和允许偏差应符合相应规范的规定。模板应安装稳固、顺直、平整，无扭曲，相邻模板连接应紧密平顺，不得有底部漏浆、前后错茬、高低错台等现象。模板应能承受摊铺、振实、整平设备的负载行进、冲击和振动时不发生位移。严禁在基层上挖槽，嵌入安装模板。模板安装检验合格后，与混凝土拌合物接触的表面应涂脱模剂和隔离剂；接头应粘贴胶带或塑料薄膜等密封。

（3）当两侧模板安装好后，需要设置传力杆的胀缝或缩缝位置上设置传力杆。混凝土板连续浇筑时设置胀缝传力杆的做法，一般是在嵌缝板上预留圆孔以便传力杆穿过，嵌缝板上面设木制或铁制压缝板条，其旁再放一块胀缝模板，按传力杆位置和间距，在胀缝模板下部挖成倒U形槽，使传力杆由此通过。对于不连续浇筑的混凝上板在施工结束时设置的胀缝，宜用顶头木模固定传力杆的安装方法。即在端模板外侧增设一块定位模板，板上同样按照传力杆间距及杆径钻成孔眼。两模板之间可用按传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板时，拆除挡板、横木及定位模板，设置胀缝板、木制压缝板条和传力杆套管。

（4）混合料的制备可采用两种方式：

由于混凝土用量相对较小，建议采用商品砼。混凝土浇筑摊铺时应使其大致平整，留有一定的虚高，以保证混凝上经振实、整平后与路面施工厚度相同，预留虚高的大小，与混凝土的压(振)实系数、混凝土的级配组成、坍落度及振实机械的性能等有关，顶留虚高应试验确定，在一般情况下，当坍落度为1～5cm时，匀料机匀料的松铺厚度按振实后路面厚度1.15～1.25倍控制。混合料的运距在夏季不宜超过30～40min，冬季不宜超过60～90min。高温天气运送混合料时应采取覆盖措施，以防混合料水分蒸发。运送用的车厢必须在每天工作结束后，用水冲洗干净。

（5）当运送混合料的车辆运达摊铺地点后，一般直接倒向安装好侧模的模板内，并用人工找补均匀。要注意防止出现离析现象。摊铺时应考虑混凝土震捣后的沉降量，虚高可高出设计厚度约10％左右，使振实后的面层标高同设计相符。混凝土混合料的震捣器具，应由平板震捣器、插入式震捣器和震动梁配套作业。混凝上面板厚在0.22m以内时，一般可以一次摊铺，用平板震捣器震实，凡震捣不到之处，如面板的边角部、窨井、进水口，以及设置钢筋的部位，可用插入式震捣器进行震实；当混凝土板厚较大时，可先插入震捣，然后再用平板震捣，以免出现蜂窝现象。必须注意当摊铺和震捣混合料时不要碰撞模板和传力杆，以避免其移动变位。

（6）为防止混凝土中水分蒸发过速而产生缩裂，并保证水泥水化过程的顺利进行，混凝土应及时养生。一般用下列两种养生方法。

①潮湿养生。混凝土抹面2h后，当表面已有相当硬度，用手指轻压不现痕迹时即可开始养生。一般采用湿麻袋或草垫，或者20～30mm厚的湿砂覆盖于混凝土表面。每天均匀洒水数次，使其保持潮湿状态，至少延续14d。

②塑料薄膜或养护剂养生。当混凝土表面不见浮水，用手指按压无痕迹时，即均匀喷洒塑料溶液，形成不透水的薄膜粘附于表面，从而阻止混凝上水分的蒸发，保证混凝土的水化作用。填缝工作宜在混凝土初步结硬后及时进行。填缝前，首先将缝隙内泥砂杂物清除干净，然后浇灌填缝料。混凝土强度必须达到设计强度的90％以上时，方能开放交通。

（7）混凝土路面应在气温高于+5℃时施工。在气温超过25℃施工时，应防上混凝土的温度超过30℃，以免混凝土水分蒸发过快，致使混凝土干缩而出观裂缝。

## 9.2  水泥稳定碎石材料

### 9.2.1  一般要求

基层、底基层施工必须参照基层施工技术规范进行，道路原材料必须符合规定要求。水泥强度等级为32.5或42.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥，所用水泥初凝时间应大于3h，终凝时间应大于6h小于10h，且其指标要求应满足《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）中的要求。在水泥稳定碎石中掺加缓凝剂和早强剂的技术要求应符合现行《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的规定。

基层的施工气温应在5℃以上，。碎石应用硬质岩轧制，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质，最大粒径不大于31.5mm。施工中还应严格控制集料的级配，特别是细料的含量，改善集料的级配可以明显增加水稳碎石基层的强度、耐久性、抗裂和抗冲刷性能；集料中的细料含量对于其干缩和温缩性能影响也很大，因此级配的选择是保证基层质量的基础。建议在基层施工前在下表提供的级配范围的基础上，对集料颗粒组合进行多种试配，最终确定一组骨架密实型级配，其级配关键筛孔通过率宜走该范围的下限（粗限），以确保在经济性、技术性满足的前提下获得最佳的质量。

水泥稳定碎石用碎石的质量要求

| 项目 | 压碎值（%） | 针片状（%） |  | 小于0.075mm颗粒含量（%） |  | 表观密度（t/m3） | 砂当量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＞9.5mm | 4.75-9.5mm | ＞4.75mm | 0-4.75mm |  |  |
| 质量要求 | ≤28 | ≤18 | ≤18 | ≤1.0 | ≤12.5 | ＞2.5 | ≥60 |

水泥稳定碎石的颗粒组成范围（方孔筛）

| 筛孔尺寸（mm） | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率（%） | 100 | 100-90 | 87-73 | 82-65 | 75-58 | 66-47 | 50-30 | 36-19 | 26-12 | 19-8 | 14-5 | 10-3 | 7-2 |

### 9.2.2  混合料组成设计

（1）水泥稳定碎石基层混合料的组成设计应按照7d浸水抗压强度试验方法确定满足设计要求的配合比，通过试验确定。

水泥稳定碎石抗压强度指标如下：

①水泥含量6%：7d浸水抗压强度不小于5.0Mpa；

②水泥含量3%：7d浸水抗压强度不小于2.0Mpa；

### 9.2.3  施工要求

（1）一般规定

a.正式拌制混合料前，必须先调试所用设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

b.铺筑水泥稳定碎石基层前，应检查下卧层的质量，不符合要求的不得铺筑。

c.在潮湿多雨地区或其他地区的雨季施时，应采取措施，保护集料，特别是细集料（如石屑和砂等）应有覆盖，防止雨淋。

d.应根据集料和混合料含水量的大小，及时调整加水量。

e.应严格控制基层厚度和高程，其路拱横坡应与面层一致。

f.应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，基层混合料可大1～2％）时进行碾压，直到达到设计要求的按重型击实试验法确定的压实度。

g.水泥稳定碎石基层应选用适宜的压实机械进行碾压，以达到设计要求的压实度。水泥稳定碎石基层每层的压实厚度，应不小于15cm，并不大于20cm。

h.水泥稳定碎石基层施工时，严禁用薄层贴补法进行找平。

i.水泥稳定碎石基层必须保湿养生，不使基层表面干燥，也不应忽干忽湿。

（2）铺筑试验段

在基层正式开工之前，宜铺筑试验段。通过铺筑水泥稳定碎石试验段，确定以下主要项目：

a.用于施工的集料配合比例。

b.材料的松铺系数。

c.确定标准的施工方法：摊铺机械和摊铺方法；压实机械的选择和组合，压实的顺序、速度和遍数；拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合；密实度的检查方法，初定每一作业段的最小检查数量；确定每一作业段的合适长度。

（3）拌和和运输

a.水泥稳定碎石应使用连续式的专用稳定土厂拌设备集中拌和，应保证集料的最大粒径和级配符合要求。

b.应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水分损失。

（4）摊铺和压实

a.应采用沥青混凝土摊铺机或稳定土摊铺机摊铺混合料。

b.拌和机与摊铺机的生产能力应互相匹配。摊铺机应连续摊铺，拌和机的产量应能够满足连续摊铺的需要。

c.在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

d.宜先用轻型两轮压路机跟在摊铺机后及时进行碾压，后用重型振动压路机、三轮压路机或轮胎压路机继续碾压密实。

（5）接缝

a.横向接缝应符合下列要求：用摊铺机摊铺混合料时，不宜中断，如因故中断时间超过2h，应设置横向接缝，摊铺机应驶离混合料末端；人工将末端含水量合适的混合料弄整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相同；整平紧靠方木的混合料；方木的另一侧用砂砾或碎石回填，其高度应高出方木几厘米；将混合料碾压密实；在重新开始摊铺混合料之前，将砂砾或碎石和方木除去，并将下承层顶面清扫干净；摊铺机返回到已压实层的末端，重型开始摊铺混合料；如摊铺中断后，未按上述方法处理横向接缝，而中断时间已超过2h，则应将摊铺机附近及其下面未经压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求末端挖成与路中心线垂直并垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

b.应尽量避免纵向接缝。基层应分两幅摊铺，宜采用两台摊铺机一前一后相隔5～10m同步向前摊铺混合料，并一起进行碾压。

c.在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，严禁斜接，并符合下列规定：在前一幅摊铺时，在靠中央的一侧用方木或钢模板做支撑，方木或钢模板的高度应与稳定碎石层的压实厚度相同；养生结束后，在摊铺另一幅之前，拆除方木或钢模板。

（6）养生及交通管制

a.水泥稳定碎石基层分两层用摊铺机铺筑时，下层分段摊铺和碾压密实后，在不采用重型振动压路机碾压时，宜立即摊铺上层，否则在下层顶面应撒少量水泥或水泥浆。

b.每一段碾压完成并经压实度检查合格后，应立即开始养生。

c.基层的养生期不宜少于7d。

d.在养生期间未采用覆盖措施的水泥稳定碎石基层上，除洒水车外，应封闭交通。在采用覆盖措施的水泥稳定碎石上，不能封闭交通时，须征得监理工程师批准同意后，适当开放交通，并应限制重车通行，车辆行驶车速不应超过15km/h。

e.养生期结束后，应先清扫基层，并铺设乳化沥青封层后，铺筑沥青面层。

4）质量要求

水泥稳定碎石基层质量要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《公路工程质量验收评定标准（第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2004）的相关规定。

## 9.3  级配碎石

### 9.3.1  材料要求

（1）级配碎石垫层所用集料建议采用各种类型的岩石（软质岩石除外）轧制生产，也可采用旧水泥路面集中破碎生产，如采用旧水泥路面集中破碎再生，应满足《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》（JTG/T F31-2014）中第7章节相关要求。

（2）碎石中针片状颗粒的总含量应不超高20%。碎石中不应有粘土块、植物等有害物质。

（3）级配碎石应用预先筛分成几组不同粒径的碎石（如31.5～19mm，19～9.5mm，9.5～4.75mm的碎石）及4.75mm以下的石屑组配而成。石料的压碎值不大于30%。液限（%）＜28，塑性指数＜6。针片状含量宜不大于20％。压实度不小于96%。其颗粒组成范围如下表：

级配碎石的颗粒组成范围

| 筛孔尺寸(mm) | 37.5 | 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率(%) | 100 | 90～100 | 73～88 | 49～69 | 29～54 | 17～37 | 8～20 | 0～7 |

### 9.3.2  施工要求

级配碎石层施工时，应遵守下列规定：

（1）颗粒组成应是一根顺滑的曲线；

（2）配料必须准确；

（3）塑性指数应符合规定；

（4）混合料必须拌和均匀，没有粗细颗粒离析现象；

（5）在最佳含水量时进行碾压，达到重型击实试验法确定的压实度：底基层96％；

（6）应使用12t以上三轮压路机碾压，每层的压实厚度15～18cm。当采用重型振动压路机和轮胎压路机碾压时，每层的压实厚度可达20cm。

## 9.4  石灰土

对于石灰土，分层厚度不应超过20cm（适宜厚度为16-20cm）。所用的石灰、土等原材料均需满《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中的有关规定。石灰土采用集中拌和法施工。石灰土7天抗压强度（6天湿养，1天浸水）不小于0.8Mpa，压实度不小于94%。石灰土碾压结束后，应进行养生。养生时采取洒水养生，洒水次数随气候条件而定，一般不小于7天，养生期石灰土应保持一定的湿度，不应过湿或忽干忽湿。养生结束后，即可开始铺筑水泥稳定碎石基层。

1）石灰

石灰质量应符合《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）中3.3.1中规定的Ⅲ级消石灰或生石灰的技术指标，并应尽量缩短石灰的存放时间。石灰应在使用前7～10天充分消解，消解后的石灰应保持一定的湿度，但也不能过湿成团，消石灰应过孔径10mm的筛，并尽快使用。

2）土

宜采用塑性指数15～20的粘性土（亚粘土）。土块的最大粒径不应大于15mm。有机质含量超过10%的土不宜选用。

## 9.5  附属

### 9.5.1  路缘石

本工程在道路绿化带、人行道边等位置均设置侧石。路侧石采用C30预制混凝土结构，抗压强度不低于30MPa，抗折强度不低于4.0MP，规格为12×30×100cm，路缘石外露高度分为0cm、2cm、15cm三种情况。

路缘石基座（底座）采用C20混凝土。

### 9.5.1  路面标线

（1）设计内容

交通标线主要包括以下内容：

边线：采用黄实线，宽15cm。

中心单黄虚线：采用黄虚线，尺寸为4m实线+6m空档，宽15cm。

减速让行标识：包括二条平行的虚线，和一个倒三角形，白色。虚线宽20cm，二条虚线间隔20cm。倒三角形底宽120cm，高300cm。

导向箭头：白色，高度3m。

停止线：白色，宽度20cm。

出入口位置消防通道标识：设置于消防通道出入口处，网状实线，黄色，外围边框线宽20cm，内边框线宽10cm，内部网格线与外边框夹角为45°，内部网格线宽10cm，斜线间隔净距100cm。中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样，其中文字高采用60cm，确保字体明显清晰且均匀分布于内边框中。

内部道路消防通道标识：设置于内部消防通道，布置间距20m，黄色，外围边框线宽20cm，中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道禁止占用”的警示字样，其中文字高采用60cm，确保字体明显清晰且均匀分布于内边框中。

消防通道禁停标线：施画于消防通道范围的侧石顶面及侧面，黄色，满涂。

（2）材料要求

标线材料的技术要求及施工工序、性能等应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2022）、《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T 16311-2009）、《道路标线涂料》（GA/T298-2001）的规定。

标线采用热熔材料加玻璃微珠的白色、黄色反光标线。标线外观应整洁，边缘整齐，颜色均匀，无裂缝，其最小厚度（不含粘结剂层）为2±0.2mm，热熔标线涂料密度1.8~2.3(g/cm2)，软化点90℃~120℃，涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无法粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准样板相一致。抗压强度不小于12MPa。玻璃珠含量20％~23％，反光玻璃珠性能指标应满足《路面标线用玻璃珠》（GB/T 24722-2020）要求。热熔标线经12个月试验，涂膜起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不应大于标准样板。不粘胎干燥时间不超过3min。白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于200mcd•m-2•1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100 mcd•m-2•1x-1。雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果。防滑标线的抗滑值应不小于45BPN。

### 9.5.2  交通标志

交版面制作时应参照《道路交通标志和标线》（GB 5768-2022/2009）。标志板采用LF2-M铝板制作，铝合金板拼接采用同批板切丝氩焊、贴膜面应采用磨光、抹腻、喷涂等处理。反光膜级别要求字符采用Ⅱ类反光膜，衬底采用Ⅰ类反光膜。交通标志结构中的中法兰盘，抱箍及连接螺栓的钢材材质采用Q235B级钢，其各项指标应满足《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）的相关要求，立柱与底座的连接采用围焊，焊脚高度6mm，焊条采用E43系列。

# 10  施工注意事项

1）路基填土必须分层压实。

2）道路基层及面层施工前应对路基作全面检查，其压实度、平整度、弯沉值等指标应满足设计及相关规范要求，如达不到设计规定值，应查出其范围后作进一步处理。

3）路槽的施工应与地下管线的施工密切配合，管线施工应按由深及浅的顺序施工，以避免管线敷设时的二次开挖。

4）本工程与已建道路相交处以及与建筑单体出入口衔接处，施工前应进行平面位置与竖向标高的复测工作，确保无误后方可施工道路。

5）施工前应对现状管线进行详尽调查，物探资料仅供参考。施工过程中要注意对现状市政管线等所有管线的保护，严禁野蛮施工，必要时需征求相关管线单位的意见。

6）施工中若发现现场与设计不符请联系设计、勘察单位现场处理。

7）其它未尽事宜按有关规范和标准严格执行。